ДовIдник з фIзики

Основні табличні величини

та фізичні константи

7-9 клас

Кувечичі 2009

ЗМІСТ

Таблиця 1	Густина речовин

Таблиця 2	Коефіцієнт тертя

Таблиця 3	Температурний коефіцієнт лінійного

розширення

Таблиця 4	Швидкість звуку в різних середовищах

Таблиця 5	Питома теплоємність речовин

Таблиця 6	Температура плавлення та кристалізації

речовин

Таблиця 7	Питома теплота плавлення та кристалізації

речовин

Таблиця 8	Температура кипіння та питома теплота

пароутворення речовин

Таблиця 9	Питома теплота згоряння палива

Таблиця 10	Показник заломлення речовин

Таблиця 11	Питомий опір та температурний коефіцієнт

опору металів

Таблиця 12	Електрохімічні еквіваленти речовин

Таблиця 13	Деякі фізичні константи

Таблиця 14	Таблиця Менделєєва

Таблиця 15	Префікси для утворення кратних і частинних

одиниць

Таблиця 1

Густина речовин

| Назва речовини | Густина, кг/м3 | Густина, г/см3 |
| --- | --- | --- |
| алюміній | 2700 | 2,7 |
| бензин | 710 | 0,71 |
| береза | 550 | 0,55 |
| бетон | 2100 | 2,1 |
| бронза | 8700 | 8,7 |
| бук | 800 | 0,8 |
| верба | 500 | 0,5 |
| вода | 1000 | 1 |
| вода морська | 1030 | 1,03 |
| глина | 2000 | 2 |
| граніт | 2700 | 2,7 |
| гума | 1150 | 1,15 |
| дуб | 800 | 0,8 |
| ебоніт | 1150 | 1,15 |
| залізо | 7800 | 7,8 |
| золото | 19300 | 19,3 |
| корок | 250 | 0,25 |
| крейда | 2000 | 2 |
| липа | 400 | 0,4 |
| лід | 900 | 0,9 |
| мідь | 8900 | 8,9 |
| мед | 1420 | 1,42 |
| олія | 920 | 0,92 |
| парафін | 900 | 0,9 |
| пінопласт | 50 | 0,05 |
| повітря | 1,29 | 0,00129 |
| ртуть | 13600 | 13,6 |
| самшит | 1100 | 1,1 |
| скло | 2600 | 2,6 |
| сосна | 550 | 0,55 |
| спирт | 790 | 0,79 |
| срібло | 10500 | 10,5 |
| фторопласт | 2200 | 2,2 |
| чавун | 7100 | 7,1 |

Таблиця 2

Коефіцієнт тертя

| Пара речовин | Коефіцієнт тертя |
| --- | --- |
| сталь по сталі | 0,03-0,09 |
| сталь по сталі змащена мастилом | 0,01 |
| гума по сталі | 0,6-0,8 |
| дерево по металу | 0,2-0,5 |
| дерево по дереву | 0,2-0,5 |
| метал по льоду | 0,02 |
| гума по сухому асфальту | 0,5-0,7 |
| гума по мокрому асфальту | 0,35-0,45 |
| гума по льоду | 0,15-0,2 |

Таблиця 3

Температурний коефіцієнт лінійного розширення

| Назва речовини |  |
| --- | --- |
| алюміній | 24 |
| залізо | 12 |
| золото | 14 |
| мідь | 17 |
| олово | 27 |
| платина | 9 |
| скло | 9 |
| цемент | 14 |
| цинк | 29 |

Таблиця 4

Швидкість звуку в різних середовищах

| Назва речовини | Швидкість, м/с |
| --- | --- |
| повітря | 340 |
| вода | 1 500 |
| поліетилен | 2 000 |
| скло | 4 500 |
| сталь | 5 000 |
| алмаз | 18 350 |

Таблиця 5

Питома теплоємність речовин

| Речовина | Питома теплоємність, Дж/кг∙ºС |
| --- | --- |
| азот | 1 000 |
| алюміній | 880 |
| вода | 4 200 |
| водень | 1 400 |
| кисень | 920 |
| лід | 2 100 |
| мідь | 380 |
| олово | 230 |
| повітря | 1 000 |
| ртуть | 120 |
| свинець | 130 |
| спирт | 2 400 |
| срібло | 230 |
| сталь | 460 |

Таблиця 6

Температура плавлення та кристалізації речовин

| Речовина | Температура плавлення, ºС |
| --- | --- |
| алюміній | 660 |
| лід | 0 |
| мідь | 1 083 |
| олово | 232 |
| свинець | 327 |
| срібло | 960 |
| сталь | 1 400 |

Таблиця 7

Питома теплота плавлення та кристалізації речовин

| Речовина | Питома теплота плавлення, Дж/кг |
| --- | --- |
| алюміній | 380 000 |
| лід | 330 000 |
| мідь | 180 000 |
| олово | 59 000 |
| свинець | 25 000 |
| срібло | 87 000 |
| сталь | 82 000 |

Таблиця 8

Температура кипіння та питома теплота пароутворення речовин

| Речовина | Температура кипіння, ºС | Питома теплота пароутворення, Дж/кг |
| --- | --- | --- |
| вода | 100 | 2 300 000 |
| водень | -253 | 450 000 |
| гелій | -269 |  |
| ефір | 35 |  |
| ртуть | 357 | 290 000 |
| спирт | 78 | 900 000 |
| свинець | 1745 |  |

Таблиця 9

Питома теплота згоряння палива

| Речовина | Питома теплота згоряння, Дж/кг |
| --- | --- |
| бензин | 44 000 000 |
| водень | 120 000 000 |
| вугілля | 27 000 000 |
| дрова сухі | 12 000 000 |
| природний газ | 44 000 000 |
| спирт | 26 000 000 |

Таблиця 10

Показник заломлення речовин

| Речовина | Показник заломлення |
| --- | --- |
| повітря | 1,0003 |
| вода | 1,3 |
| гліцерин | 1,5 |
| скло | 1,6 |
| алмаз | 2,4 |
| спирт | 1,36 |

Таблиця 11

Питомий опір

та температурний коефіцієнт опору металів

| Речовина | Питомий опір, | Температурний коефіцієнт опору, К-1 |
| --- | --- | --- |
| алюміній | 0,028 | 0,0042 |
| вольфрам | 0,055 | 0,0048 |
| латунь | 0,071 | 0,001 |
| мідь | 0,017 | 0,0043 |
| нікелін | 0,42 | 0,0001 |
| ніхром | 1,1 | 0,0001 |
| свинець | 0,21 | 0,0037 |
| срібло | 0,016 | 0,004 |
| сталь | 0,12 | 0,006 |

Таблиця 12

Електрохімічні еквіваленти речовин

| Речовина | Електрохімічний еквівалент, мг/Кл |
| --- | --- |
| алюміній | 0,093 |
| водень | 0,0104 |
| кисень | 0,083 |
| мідь | 0,33 |
| нікель | 0,3 |
| срібло | 1,12 |
| хром | 0,18 |
| цинк | 0,34 |

Таблиця 13

Деякі фізичні константи та довідкові дані

Прискорення вільного падіння

Гравітаційна стала

Заряд електрона

Маса спокою електрона

Маса спокою протона

Маса спокою нейтрона

Швидкість світла у вакуумі

Таблиця 14

Таблиця Менделєєва

Таблиця 15

Префікси для утворення кратних і частинних одиниць

| Префікс | Позначення | Множник |
| --- | --- | --- |
| тера | Т | 1012 | 1 000 000 000 000 |
| гіга | Г | 109 | 1 000 000 000 |
| мега | М | 106 | 1 000 000 |
| кіло | к | 103 | 1 000 |
| гекто | г | 102 | 100 |
| дека | да | 101 | 10 |
| деци | д | 10-1 | 0,1 |
| санти | с | 10-2 | 0,01 |
| мілі | м | 10-3 | 0,001 |
| мікро | мк | 10-6 | 0,000 001 |
| нано | н | 10-9 | 0,000 000 001 |
| піко | п | 10-12 | 0,000 000 000 001 |

# Text boxes

А

B